Требования к пробам:

- проба помещается в пакет из плотной бумаги, калька не допускается.

- на каждом пакете указывается номер пробы (обозначение), номер по порядку в соответствии с описью.

- масса каждой пробы представительна и достаточна для основного анализа, для контрольных анализов и для отбора дубликата.

| Метод анализа | Масса лабораторной пробы, г. |
| --- | --- |
| Полный химический (силикатный, F, S, CO2, микропримеси атомно-абс. методом) | 15 |
| Химико-спектральное определение редкоземельных элементов | 5-10 |
| Химико-спектральное определение Аu, Pt, Pd, Ag | 50-100 |
| Количественный спектральный на микропримеси | 5-10 |

- размер частиц пробы не должен превышать 0,071 мм (сито с сеткой № 0071). При измельчении проб обратить внимание на длительность обработки, т.к. излишнее истирание может привести к искажению результатов анализа (FeO, F, S, CO2, H2O+). Визуально - не допускать сильного облипания пробой стенок и других частей истирательного оборудования.

Небольшие пробы можно истереть вручную в агатовой или яшмовой ступке порциями по 0,2-0,4 г, добавляя спирт.

Обращаем внимание на загрязнение проб Fe, Ni, Cr, V, Mo, Mn или Ti при использовании оборудования с рабочими частями из стали (желательно использовать из карбида бора, корунда или фарфора).